#### Общие правила монтажа.

- Всегда работайте слева направо. При этом для монтажа на новой стене вы должны закончить работу на предыдущей. 
2. Панели Nailite предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя устанавливать на кровельные и напольные конструкции. Панели также можно устанавливать на мансардные кровли с условием, что уклон кровли составляет 9/12 или больше. 
3. При температуре ниже 7,2 градусов по Цельсию панели начинают сжиматься. Если монтаж происходит в холодное время года, то делайте зазор в 0,64 см в местах начала каждой панели и возле углов.
Храните панели в теплом месте до момента непосредственного монтажа. 
Не давите при монтаже на верхнюю часть панелей вниз, т.к. это может привести к деформации расширительного элемента стартовой полосы и вызовет коробление. 
4. Заранее продумайте размер гвоздей для монтажа панелей. Любые гвозди, используемые для монтажа панелей, должны проникать в обрешетку как минимум на 1,3 см. 
5. Материалы с фольгированным покрытием неприемлемы для использования с панелями и нарушают действие гарантии на материал. Рекомендуется использование пароизоляционных мембран. 
6. Панели могут применяться для внутренней отделки, кроме мест с повышенной тепловой нагрузкой (возле открытого огня, вблизи печи). 
7. Гвозди не должны мешать движению панели. Их необходимо прибивать ровно по центру отверстия до момента небольшого соприкосновения шляпки с панелью. Лучше всего монтировать панели, когда они находятся на уровне талии. Это позволяет монтажнику контролировать заднюю часть панели на предмет попадания монтажных выступов, находящихся внизу каждой панели, в стыковочный паз.

- Монтаж панелей.

1. Установите стартовую полосу на нижней части стены. Стартовая полоса должна монтироваться на 10 см дальше от угла стены, что позволит в дальнейшем правильно установить угловой элемент. Прибивайте гвозди в стартовую полосу через каждые 30,5 см. Постоянно проверяйте горизонтальное положение стартовой полосы с помощью уровня. 

2. Измерьте длину стены для определения количества панелей необходимых для монтажа. Разделите длину стены на 101,6 см и отнимите ширину угловых элементов. Для облегчения монтажа вычислите место отрезания первой панели, чтобы избежать обрезания маленькой части последней панели в правой части стены. Не разрезайте последнюю панель в ряду преждевременно. 

3. Начните работу с левого угла стены. Установите первый угловой элемент примерно на 0,32 см ниже нижнего края стартовой полосы. 

4. Отрежьте часть панели Nailite таким образом, чтобы она установилаcь прямо рядом с углом. Аккуратно установите первую панель в стартовую полосу таким образом, чтобы все монтажные выступы в нижней части панели попали в нее. Сдвиньте панель влево до угла, оставив зазор в 0,16 см от угла. Монтируя панели "Кирпич", обращайте внимание, на то чтобы линия швов на панели совпадала с такой же линией на угловом элементе. Для панелей "Камень" это не имеет значения, так как у него несимметричный рисунок камня на панели.
Внимание: лишняя нагрузка на расширительный элемент стартовой полосы может затруднить движение панели и вызвать коробление. 
5. При стыковке панелей с угловым элементом или J-профилем необходимо удалить монтажные выступы, монтажные ограничители и монтажную полосу (верхняя часть панели) с задней части панели на расстоянии 7,62 см от углового элемента или J-профиля. 
6. Прижмите панель к стене и прибейте минимум 5 гвоздей через отверстия в верхней части панели к обрешетке. 
7. Прибивать гвозди нужно до тех пор, пока гвоздь не соприкоснется с поверхностью панели. Вставьте следующую панель в стартовую полосу, сдвиньте ее влево до упора прямо в уже установленную панель. Монтируйте оставшуюся часть ряда панелей согласно пп. 1-4. Чтобы внешний вид стены выглядел реалистичнее, монтируйте каждый следующий ряд панелей со смещением в 20,32 см. Никогда не давите на верхнюю часть панелей вниз. 
8. Располагая панели между окнами или рядом с открытым пространством, делайте зазоры в 0,64 см, чтобы панели могли свободно сжиматься и расширяться. 
9. Внутренний угол делается с помощью J-профиля, либо просто состыковкой двух обрезанных панелей в углу. 
10. Установка бортиков вокруг угла делается с помощью нагрева элемента. Перед нагревом необходимо вырезать V-образный элемент из места сгиба бортика.